Министерство образования Московской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский промышленно-экономический техникум»

Пояснительная записка

к письменной экзаменационной работе

по профессии «Штукатур»

Выполнила:

обучающаяся 2 курса  группы №12-6шт

Соломатина Марина Сергеевна

Проверили:

Шемардина Мария Владимировна,

преподаватель спецдисциплин

Образцова Татьяна Ивановна, преподаватель информатики и ИКТ

г. Егорьевск

2014 г.

Министерство образования Московской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский промышленно-экономический техникум»

Утверждаю:

Зам. директора по УПР:

______________Бырдина Т.Г.

(подпись)

«____»_____________20____г.

Письменная экзаменационная работа

Тема: Технология оштукатуривания стен цементным раствором в здании театра

Выпускницы Соломатиной Марины Сергеевны

Группа 12-6шт

Специальность Штукатур

Мастер производственного обучения _________________ М.Ю. Бырдин

Задание выдано    «15» января   2014г.

Срок выполнения     «12» мая   2014г.

Консультанты:

По основам экономических знаний ____________________ Т.И. Образцова

По спецтехнологии и материаловедению _________________ М.В. Шемардина

Рецензия

*_________________________________________________________________________________

*____________________________________________________________________________

Работа допущена к защите с оценкой__________________________________________________

Преподаватель спецтехнологии ____________________ М.В. Шемардина

г. Егорьевск

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение. | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ I |  |
| Прогрессивное оборудование и новые материалы в строительстве. | 7 |
| 1.1 Прогрессивное оборудование, применяемое в работе. | 7 |
| 1.2 Новые материалы в строительстве. | 8 |
| РАЗДЕЛ II |  |
| Расчётно-технологическая часть. | 12 |
| 2.1 Краткая характеристика вида отделки и её применение. | 12 |
| 2.2 Материалы, используемые при выполнении работы и их Свойства. | 14 |
| 2.3 Инструменты и приспособления, применяемые в работе. | 15 |
| 2.4 Технологический процесс выполнения работы. | 18 |
| 2.4.1 Подготовка поверхности под оштукатуривание (технологическая карта). | 18 |
| 2.4.2 Технологический процесс выполнения работы (технологическая карта). | 18 |
| 2.5 Дефекты штукатурки и способы их устранения. | 21 |
| 2.6 Экономическая часть. | 26 |
| РАЗДЕЛ III |  |
| Безопасность в строительстве. | 27 |
| 3.1 Охрана труда. | 27 |
| 3.2 Техника безопасности. | 28 |
| 3.3 Производственная санитария. | 29 |
| 3.4 Противопожарные мероприятия. | 30 |
| РАЗДЕЛ IV |  |
| Список использованной литературы. | 31 |

ВВЕДЕНИЕ

Строительство – важнейшая отрасль экономики  России, основной задачей которой является создание и обновление основных фондов, предназначенных для развития общественного производства. Как одно из главнейших условий эффективности материального производства капитальное строительство оказывает решающее влияние на ускорение научно-технического прогресса.

В настоящее время нет такой сферы деятельности, в которой не требовалось бы участия строителей. Продукция строителей требуется везде, где живут и трудятся люди.

Наступил ХХI в., который поставил новые задачи перед архитекторами и строителями: строить нужно не только быстро, но и современно, красиво, предоставляя человеку удобное комфортное жилье.

Госстроем России предусмотрены жилищные нормы, приближенные к европейским требованиям по теплозащите зданий; разрабатываются и на практике реализуются более современные конструктивные схемы с удобной и просторной планировкой и качественной отделкой, применением современных строительных материалов и элементов малой архитектуры.

Все эти требования распространяются не только на вновь возводимое жилье. Необходимо реставрировать жилой фонд, возведенный в эпоху массового индустриального домостроения.

Развитие рыночных отношений в строительном комплексе страны ужесточает требования  к качеству возводимых объектов. Эти требования в существенной мере относятся к приданию им архитектурной выразительности и эстетичности внутренних помещений с обязательным обеспечением надежности и долговечности зданий и сооружений.

В общем объеме строительно-монтажных работ большое значение придается отделке зданий - завершающему этапу строительства. От сроков выполнения отделочных работ зависят и общие сроки ввода объектов в действие. Отделочные работы придают зданиям и сооружениям законченный   вид, а конструктивным элементам здания – защитные, санитарно гигиенические и декоративные качества.

Учитывая огромные объемы отделочных работ, особое значение приобретают индустриализация производства отделочных работ, улучшение их организационно-технического уровня, повышение производительности труда при максимальном использовании средств механизации, освоение новых технологических процессов и отделочных материалов, внедрение научной организации труда.

Возрастающие объемы отделочных работ требуют нового притока высококвалифицированных специалистов - отделочников.

Подготовка конкурентоспособного рабочего, специалиста, востребованного на рынке труда, во многом зависит от того, насколько он владеет современной прогрессивной технологией выполнения работ с применением высокоэффективных материалов, инструментов, оборудования. Качество отделочных работ зависит от тщательного соблюдения рабочими технологии их выполнения, а также от того, насколько правильно применены строительные материалы. Для этого рабочий – отделочник должен хорошо знать свойства строительных материалов и назначение каждого из них.

Отделочные работы придают зданиям и сооружениям законченный вид, а конструктивным элементам здания - защитные, санитарно – гигиенические и декоративные качества.

Учитывая огромные объемы отделочных работ, особое значение приобретают индустриализация производства отделочных работ, улучшение их организационно-технического уровня, повышение производительности труда при максимальном использовании средств механизации, освоение новых технологических процессов и отделочных материалов, внедрение научной организации труда.

Возрастающие объемы отделочных работ требуют нового притока высококвалифицированных специалистов - отделочников.

Подготовка конкурентоспособного рабочего, специалиста, востребованного на рынке труда, во многом зависит от того, насколько он владеет современной прогрессивной технологией выполнения работ.

Учитывая огромные объемы отделочных работ, особое значение приобретают индустриализация производства отделочных работ, улучшение их организационно-технического уровня, повышение производительности труда при максимальном использовании средств механизации, освоение новых технологических процессов и отделочных материалов, внедрение научной организации труда.

Возрастающие объемы отделочных работ требуют нового притока высококвалифицированных специалистов - отделочников.

Подготовка конкурентоспособного рабочего, специалиста, востребованного на рынке труда, во многом зависит от того, насколько он владеет современной прогрессивной технологией выполнения работ с применением высокоэффективных материалов, инструментов, оборудования. Качество отделочных работ зависит от тщательного соблюдения рабочими технологии их выполнения, а также от того, насколько правильно применены строительные материалы. Для этого рабочий – отделочник должен хорошо знать свойства строительных материалов и назначение каждого из них.

- ПРОГРЕССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1  Прогрессивное оборудование, применяемое в работе

С целью повышения производительности труда в производительный процесс можно вести Штукатурную станцию.

Назначение штукатурной станции:

- непрерывное приготовление из сухих строительных смесей растворов;

- подача раствора по рукаву под давлением, нагнетания, инъекции;

- нанесение, мокрый набрызг (мокрое торкретирование) раствора на поверхности под давлением сжатого воздуха.

- Виды работ с использованием штукатурной станции - штукатурные, огнезащитные (теплозащитные) работы, нанесение ремонтных, укрепляющих растворов; - устройство стяжек, финишное выравнивание, наливные полы.

Принцип работы штукатурной станции:

1. Сухая строительная смесь непрерывно подаётся в приёмный бункер штукатурной станции.

2. Смесь дозировано поступает в смесительную камеру, где затворяется с водой и перемешивается в строго заданном постоянном соотношении сухая смесь-вода.

3. Из смесительной камеры раствор подается с помощью шнекового (винтового) растворонасоса (ротор и статор) по растворному рукаву под давлением 2-2,5 атм.

4.Параллельно растворопроводу  в специальное сопло поступает сжатый воздух, из сопла раствор набрызгивается на поверхности.

5.Штукатурные станции (штукатурные машины) позволяют достигать высокой производительности до 200-400 м2 за смену 4-5 чел.

1.2  Новые материалы в строительстве

Последние годы  существенно повысились требования к качеству строительных и отделочных работ. Это вызвано проникновением на рынок новых, незнакомых ранее отечественному потребителю материалов и возможности. Существенно пополнился и рынок традиционных стеновых покрытий. Однако новинки рынка последних лет достойны особого внимания.

Штукатурки на основе каменной крошки

Сегодня штукатурки стали полноценным отделочным материалом  для внутренних работ и, зачастую, представляют собой завершающее стеновое покрытие с выразительными декоративными качествами. Особенно интересны декоративные штукатурки на основе окрашенной каменной крошки. Они представлены на рынки сравнительно небольшой группой производителей. Лидером этой группы, как по ценовому предложению, так и по объёмам сбыта является немецкая фирма "Caparol" , которую строители хорошо знают благодаря безупречному качеству ее продукции.

Штукатурка Capastone, специально предназначена для внутренних работ, представляет собой вязкую смесь связующего и каменной крошки  диаметром около 1мм. Поставляется в вёдрах по 25 литров в готовом к употреблению виде. Это покрытие наносится на заранее подготовленную поверхность вручную  с помощью терки из нержавеющей стали. В результате образуется весьма оригинальное на вид покрытие, способное украсить как жилое  помещение, так и офис. Расход  штукатурки Capa tone при нанесении на грунтованную поверхность составляет 4 кг/м2. Поверхность полностью готова к эксплуатации через двое суток. Ассортимент расцветок достаточно широк, чтобы поддержать концепцию любого интерьера.

Немаловажно правильно соблюдать технологию применения материала. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой. Это позволит уменьшить меление поверхности, укрепить несущий слой, если основание для нанесения штукатурки обладает слабой несущей способностью. Грунтование обеспечивает прекрасную адгезию: штукатурка не будет отслаиваться и прослужит долго. Пренебрегать таким важным этапом отделочных работ, как грунтование поверхности, опасно: будет очень обидно, если по-настоящему выразительный отделочный материал осыплется со стены к вашим ногам только потому, что вы решили сэкономить на грунтовке.

Когда речь идет о современном отделочном материале, лучше следовать технологии неукоснительно. Производитель учитывает особенности различных оснований для нанесения штукатурки и предлагает различные варианты грунтовочных составов. Так, например, поверхности с большой осыпью песка или со слабой несущей способностью обрабатываются специальным составом Acryl-Hidrosol. При нанесении штукатурки Capastone на старую гипсовую штукатурку или гипсокартон следует прогрунтовать основание грунтовкой глубокого проникновения Tie fgrund ТВ.

Для гипсокартонных панелей с водорастворимыми и окрашивающими компонентам и рекомендуется изолирующая грунтовка Filte rgrund grob. Отмечено, что именно продуманный подход к подготовке каждого конкретного основания характерен для технологии столь крупного поставщика, как  Capastone на любые основание, может колероваться в соответствии с основным цветовым тоном выбранной штукатурки. Это делается с использованием колеровочных паст Alpinacolor. Фирменную рецептуру смешивания предоставляет поставщик штукатурки. Штукатурка Capastone является наиболее качественной из представленных на рынки аналогов при одинаковом (и весьма привлекательном) ценовом предложении. Это предопределяет популярность данного отделочного материала у потребителей.

Структурные штукатурки

Ещё один популярный вид современных декоративных штукатурок для внутренних работ - структурные штукатурки. В этом классе отделочных материалов для внутренних работ на рынке лидирует продукция немецкой фирмы Henkel с торговой маркой "Ceresit" . Эти штукатурки обходятся потребителю очень недорого. При  этом потребительские качества продукции - на высоте, что характерно для немецких строительных материалов.

Весьма популярны у потребителей также структурные штукатурки Knauf и Atlas. Структурная штукатурка образует оригинальные на вид стеновое покрытие с неровной структурой поверхности. Неровности создают кварцевые камни мелкой фракции, которые при нанесении резиновой теркой образуют на поверхности борозды, придающие покрытию " рваный" вид.

Так, например, если говорить о продукции Ceresit, то штукатурка СТ-35 содержит наибольшее по диаметру зерно, СТ -36-эерно среднего размера и наконец, штукатурка СТ-39 не содержит зерен. Покрытие может  наноситься вертикальным и горизонтальным и или круговым движениям и - в каждом случае образуется новый текстурный рисунок поверхности. Структурная штукатурка СТ-39 может также наноситься специальным валикам и придания поверхности оригинальной неровной текстуры.

По составу структурные штукатурки Ceresit представляют собой смесь  наполнителя и связующего. Цвет покрытия - белый. Среди достоинств - высокая прочность, стойкость и долговечность покрытия. Немаловажным эксплуатационным качеством также является удобство чистки и мытья поверхностей, оштукатуренных структурным и покрытиями Ceresit. Ну, и конечно, цена: среди высококачественных интерьерных штукатурок, представленных на рынке, на сегодня это наилучший вариант по сочетанию качества и цены.

Так же, как и при работе с покрытиями  Сapastone (это касается, впрочем, любых штукатурок), при работе с составом и Ceresit не следует забывать о предварительной обработке основание грунтовкой. Для этого применяется красящая грунтовка Ceresit СТ-16, а для стен с осыпью -дополнительно препарат Ceresit СТ-17. Штукатурки Ceresit в современной строительной практике обычно наносятся на оштукатуривание стены либо на гипсокартон.

Поставляются штукатурные составы Ceresit в сухом виде в упаковках по 25кг. Расход может составлять до 5 кг/м2 в зависимости от выбранного способа формирования структуры (наиболее характерный расход-3,5кг/м2). В состояние готовности штукатурка приводится путем затворения водой  непосредственно перед нанесением в пропорции от 5 до 10л на 25 кг (консистенция опять же подбирается в зависимости от выбранного варианта фактуры и вида штукатурки). Готовую к употреблению штукатурку желательно нанести на поверхность в течение 1 часа. Процесс нанесения требует  самых минимальных рабочих навыков.

- РАСЧЁТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1  Краткая характеристика вида отделки и её применение

Штукатурка - это отделочный слой на поверхности, выравнивающий эту поверхность и придающий ей определенную  форму и фактуру.

Назначение штукатурки:

- Санитарно – техническое – заключается в получении ровных и гладких поверхностей подготовленных под облицовку или окраску, которые можно периодически  помыть.

- Конструктивно – защитное – заключается в защите конструкций от воздействия атмосферных  осадков, влаги вредных химических веществ.

- Декоративное – заключается в оформлении и придания красоты конструкциям.

Декоративные штукатурки:

а) сграффито;

б) цветная;

в) каменная;

г) терразитовая.

Виды штукатурки по способу выполнения:

1. Мокрая – выполняется нанесением на поверхность штукатурного раствора.

2. Сухая – выполняется   креплением листов (гипсокартон) к поверхности.

Преимущества и недостатки штукатурок.

| Виды штукатурки | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Мокрая | 1.Закрывает все щели. 2.Можно применять во влажных помещениях. 3.Монолитная. 4.Можно придать любую форму. | 1.Трудоемкая. 2.Долго высыхает. 3.Трудность при выполнении в зимнее время. 4.Необходимо спец. оборудование. 5.Выполняет квалифицированный рабочий. 6.Вносит большое количество влаги в помещение. |
| Сухая | 1Менее трудоемкая. 2.Может выполнять не квалифицированный рабочий 3.К следующей отделке можно приступать сразу, после крепления листов. 4Дешевле, чем мокрая. 5Легко снять с поверхности. | 1Уступает по защитным свойствам мокрой. 2Немонолитная. 3Хрупкая. 4.Можно применять только в сухих помещениях. |

Виды штукатурки по качеству выполнения:

1. Простая штукатурка выполняется в подвалах, складах и других неответственных помещениях в 2 слоя (обрызг, грунт).

2. Улучшенная штукатурка выполняется в жилых домах и общественных зданиях в 3 слоя (обрызг, грунт, накрывка).

3. Высококачественная штукатурка выполняется в административных зданиях, музеях, кафе, театрах с провешиванием поверхностей и устройством маяков в 3 слоя (обрызг, грунт, накрывка).

| № | Наименование слоя | Толщина слоя, мм | Подвижность раствора, см | Назначение слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрызг | 3-5 | 8-12 | Служит для создания шероховатости поверхности и увеличения площади сцепления |
| 2 | Грунт | 5-7 | 7-9 | Создает необходимую толщину штукатурного намета обеспечивает тепло-звуко-гидроизоляцию строительных конструкций |
| 3 | Накрывка | 1-2 | 10-12 | Создает на поверхности гладко-шероховатый отделочный слой |

2.2  Материалы, применяемые в работе

Строительным раствором называется составленная в определенной пропорции смесь из вяжущего вещества, мелкого заполнителя (песок) и воды, которая из тестообразного состояния переходит в камневидное.

Строительные растворы классифицируют:

- По виду вяжущего вещества на: цементные, глиняные, известковые, гипсовые.

- По количеству вяжущих на: простые (на одном вяжущем материале) и сложных (на нескольких материалах).

- По назначению на: кладочные, отделочные, специальные.

В зависимости от соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя различают: тощие, жирные и нормальные растворы.

Тощие растворные смеси менее пластичны, поэтому они менее удобны в работе. Однако они дают очень малую усадку, что очень ценно при облицовочных работах. Недостаток таких смесей – малая прочность.

Жирными называются растворы с избытком вяжущего материала, их смеси очень пластичны, но дают при твердении большую усадку. Нанесенные толстым слоем жирные растворы растрескиваются.

Нормальные растворные смеси занимают промежуточные положение между жирными и тощими.

Свойства растворных смесей

Водоудерживающая способность – это способность растворной смеси удерживать или, наоборот отдавать избыточную воду.

Расслаиваемость – это способность растворной смеси разделяться на твердую и жидкую части при перекачивании и транспортировании.

Удобоукладываемость, пластичность – это способность  раствора  сохранять приданную ему форму, не расслаиваться, при затвердевании не трескаться.

Подвижность – это свойство растворной смеси растекаться под действием  собственной массы или  приложенной к ней внешней силой.

Прочность характеризуют маркой, которую определяют по приделу прочности при сжатии. Марки: 4,10 ,25 ,50 ,75 ,100 ,150 ,200 ,300.

Морозостойкость – характеризуется способностью раствора не разрушаться под действием попеременного многократного замораживания и оттаивания. В насыщенном водой состоянии.

Усадка – уменьшения объема раствора  при твердении при приготовлении растворов можно брать водопроводную воду, питьевую  и естественных источников. Морскую, соленую из болот сточные воды применять нельзя.

2.3  Инструменты и приспособления, применяемые в работе

| Наименование | Применение | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Штукатурный ковш | Для нанесения раствора и дозировки компонентов |  |
| Мастерок | Для перемешивания раствора нанесение и разравнивание раствора |  |
| Сокол | Служит для удерживания, намазывания, разравнивания раствора |  |
| Полутерок | Служит для разравнивания и намазывания раствора |  |
| Терка | Для затирки поверхности |  |
| Гладилка | Для заглаживания поверхности |  |
| Правило | Применяется для разравнивания раствора и проверки качества |  |
| Уровень | Для проверки горизонтальности и вертикальности поверхности |  |
| Отвес | Служит для проверки вертикальности поверхности |  |
| Ведро | Для насыпания песка, наливания воды, переноса раствора |  |
| Тележка | Для набрасывания и перевозки раствора |  |
| Сито | Необходимо для просеивания материалов |  |
| Стремянка | Для работ внутри помещения |  |
| Штукатурный ящик | Для приготовления раствора |  |
| Штукатурный молоток | Для забивки гвоздей, штырей, обработки поверхностей |  |
| Зубило | Для насекания насечек с рубки наплывов раствора |  |
| Рулетка | Для контроля размера элементов поверхности штукатурки |  |
| Окамелок | Для подготовки и смачивания поверхности |  |

2.4  Технологический процесс выполнения работы

2.4.1  Подготовка поверхности под оштукатуривание

(технологическая карта)

| № п/п | Наименование операций | Инструмент, оборудование | Инвентарь | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистить швы | Зубило, зубчатка, молоток | стремянка | ___ |
| 2 | Очистить поверхность от пыли и грязи | Окамелок, стальная щетка, пескоструйный аппарат | стремянка | песок |
| 3 | Смочить поверхность | Окамелок, краскопульт | Стремянка, ведро | вода |

2.4.2 Технологический процесс выполнения работы

(технологическая карта)

В музеях выполняется высококачественная штукатурка. Она на стенах должна быть строго вертикальная, на потолках – горизонтальная. Разница в ширине откосов допускается не более 2 мм.

Рассмотрим последовательность оштукатуривания помещения с вытягиванием карниза.

Подготовка поверхности. Поверхности подготавливают обычно. После подготовки приступают к провешиванию потолка, затем стен, набивают гвозди, устраивают марки и маяки. Провешивание выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом, в углах устраивают по два маяка для образования лузгов.

Провешивание поверхностей. Ровную строго вертикальную или горизонтальную  поверхность штукатурки можно получить только  по маякам. Маяки устраивают на всех поверхностям: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства растворных маяков поверхности провешивают.

До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам. Стены  провешивают в такой последовательности. В верхнем углу на расстоянии 30…40см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла на поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, отпускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2,но так, чтобы  его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5…1мм. Если стены имеют высоту до 2,5…3м, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом, набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвозди под  второй маяк. Для этого, в противоположном углу стены, точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4,опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6. Набив гвозди  под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т.е. с гвоздя 1 на гвоздь 4,с гвоздя 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь 5 ,затем по диагонали с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на гвоздь 4. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу.

По шнуру, гвоздям натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные гвозди  9 и 10, а по шнуру натянутому на гвозди 2 и 5,забивают промежуточные гвозди 11 и 12. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т.е. друг под другом.

Оштукатуривание. Оштукатуривание выполняют в такой последовательности. Сначала оштукатуривают потолок: наносят обрызг и грунт, разравнивают раствор. Затем оштукатуривают верхние части стен. После этого навешивают правила, вытягивают карнизы, разделывают углы. Наконец приготовляют накрывочный раствор, выполняют накрывку потолка и верха стен, заглаживая и затирая ее.

Грунт и накрывку проверяют и исправляют. После этого оштукатуривают верхний откос и заглушину. Подмости разбирают и оштукатуривают нижние части стен.

Технологическая карта на выполнение высококачественной штукатурки

| № п/п | Наименование операции | Инструмент и оборудование | инвентарь | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистить швы | Зубило, зубчатка, молоток | Стремянка | ___ |
| 2 | Очистить поверхность | Окамелок, веник, пескоструйный аппарат | Стремянка | ___ |
| 3 | Провесить поверхность | Молоток, отвес, шнур | Стремянка, ящик для гвоздей | Гвозди |
| 4 | Устройство марок и маяков из раствора | Мастерок, сокол, правило, | Стремянка, ящик для раствора | Раствор |
| 5 | Смочить поверхность водой | Краскопульт, окамелок | Ведро, стремянка | Вода |
| 6 | Нанести слой обрызга | Мастерок, сокол, штукатурная станция | Стремянка, ящик для раствора | Раствор для обрызга |
| 7 | Нанести грунт | Мастерок, сокол, штукатурная станция | Стремянка, ящик для раствора | Раствор для грунта |
| 8 | Разровнять поверхность | Правило, полутерок, малка | Стремянка | ___ |
| 9 | Нанести слой накрывки | Мастерок, сокол, штукатурная станция | Стремянка, ящик для раствора | Раствор для накрывки |
| 10 | Разровнять и затереть поверхность | Полутерок, терка, окамелок, затирочная машина | Стремянка, ведро | Вода |
| 11 | Контроль качества | Правило | Стремянка | ___ |

2.5  Дефекты штукатурного слоя и способы их устранения

Штукатурные работы являются одним из самых ответственных видов отделочных работ. Существуют определенные требования к качеству готовой оштукатуренной поверхности:

- штукатурка  должна прочно соединяться с поверхностью и не отслаиваться от нее;

- на хорошо оштукатуренной поверхности не должно быть никаких подтеков раствора, следов от затирочного инструмента и пятен, нарушающих цветовую гамму;

- какие-либо трещины, бугорки, пропуски и неровности на поверхности необходимо удалять, если их наличие не предусмотрено фактурой декоративной накрывки.

Однако эти требования соблюдаются не всегда. Часто  допущенные неточности при подготовке поверхностей к оштукатуриванию, при приготовлении растворов и нанесении слоев штукатурки на основания, а также неправильная эксплуатация  и осадка зданий приводят к тому, что на поверхности появляются различные дефекты штукатурного слоя. Дефекты штукатурного слоя можно условно разделить на две группы: технологические (дефекты образуются в процессе оштукатуривания) и эксплуатационные (дефекты возникают при старении штукатурного слоя).

Технологические дефекты штукатурного слоя

Технологические дефекты штукатурного слоя включает в себя: появление на оштукатуренной поверхности вздутий, трещин, отслаивания штукатурного слоя и вспучивания штукатурки.

Наиболее распространенные технологические дефекты штукатурного слоя - это крупные и мелкие трещины штукатурки. Причины их появления различны: во-первых, использование жирного или плохо перемешанного раствора, в котором в одном месте высокое содержания вяжущего компонента, а в другом - заполнителя; во-вторых, слишком быстрое высыхания раствора или нанесение очень толстого слоя на ещё не схватившуюся поверхность; в-третьих, некачественно проведенная подготовка поверхности под штукатурку, через штукатурный слой могут проступать металлические или деревянные детали. В лузах трещины появляются из-за неправильной обработки стыков разнородных поверхностей (дерево и бетон, дерево и кирпич).

Крупные трещины на штукатурке необходимо разрезать, зачистить стальной щеткой, увлажнить и вновь замазать раствором. Дефекты штукатурного  слоя, возникшие по причине плохой подготовки поверхности, исправляют вырубкой штукатурки, проведением качественных подготовительных работ и повторным оштукатуриванием. Чтобы на поверхности не появлялись трещины, рекомендуется: использовать в работе хорошо перемешанный раствор нормальной жирности; предотвращать быстрое высыхание штукатурного слоя, для чего периодически увлажнять поверхность водой; не наносить раствор сразу очень толстым слоем; каждый следующий штукатурный слой наносить только после того, как схватится предыдущий; стыки и углы разнородных поверхностей до оштукатуривания закреплять металлической сеткой.

Отслаивания штукатурки может происходить в результате чрезмерного пересушивания поверхностей, на которые наносились обрызг и каждый последующий слой штукатурки, а также при нанесении более прочного раствора на менее прочный. Вырубка дефектных участков и обработка их свежей штукатуркой - единственное средство исправления данного дефекта штукатурного слоя. Чтобы избежать отслаивания штукатурки при проведении штукатурных работ следует помнить что:

- наносить раствор можно только на хорошо увлажненную поверхность;

- прочность раствора от слоя к слою может изменяться только в сторону уменьшения.

В том случае, когда поверхность чрезмерно увлажена, появляются вспучивания. Устранить их можно путем нанесения нового штукатурного слоя на предварительно подсушенное основания.

Эксплуатационные дефекты штукатурного слоя.

Эксплуатационные дефекты штукатурного слоя также включают в себя отслаивания и растрескивания штукатурки. Но появляются они через длительное время после оштукатуривания. Причиной этого является старение штукатурного слоя. Своевременный ремонт позволит избежать многих неприятностей и исправить некоторые дефекты штукатурного слоя, например такие, как штукатурный дождь с потолка или осыпания штукатурки с фасада здания. Ремонт штукатурного слоя  выполняют в следующий последовательности: штукатурный слой простукивают ручкой мастерка или отрезовки. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий. Дефектные участки штукатурного слоя вырубают топориком. После этого поверхность вновь оштукатуривают, соблюдая весь технологический процесс - от подготовки поверхности до заглаживания и затирки  штукатурки. Следует отметить, что при небольшой площади ремонтируемой поверхности можно обойтись без провешивания и установки марок и маяков.

Перетирка штукатурки

Чтобы штукатурка служила дольше и дефекты штукатурного слоя не были заметны, рекомендуется периодически делать ее перетирку. Эту процедуру можно совместить с небольшим ремонтом, например, окрашивания поверхности. Перетирка - это затирка старого штукатурного слоя. Лучше всего выполнять перетирку цементно-песчаным раствором на мелком песке. Чистый известковый, гипсовый или цементный раствор для этих целей не подходит, поскольку поверхность получится недостаточно качественной. Перетирка штукатурного слоя производится в следующей последовательности: с поверхности краску, а затем промывают водой или специальной смывкой. Обнаруженные трещины разрезают отрезовкой или ножом на глубину до 5 мм, увлажняют и обрабатывают раствором, а ржавые пятна вырубают и снова оштукатуривают.

После этого всю поверхность обильно смачивают водой и теркой наносят на нее раствор. Его тщательно затирают круговым движениям и терки.

| Вид дефекта | Причина дефекта | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Дутик | Вздутые бугорки на поверхности штукатурки, в центре которых имеется белая или желтая точка | Известковое тесто надо процедить через сито с ячейками размер не более 1,*5*1,5мм |
| 2 Усадочные трещины | Крупные мелкие трещины на поверхности штукатурки, образующиеся при применении плохого перемешивания растворов, в которых местами много вяжущих или много заполнителей | Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. |
| 3 Трещины в виде клеток | Они появляются, если раствор штукатурки наносятся тонким слоем или его наносят на широкую дрань, которая под слоем штукатурки коробиться и рвет ее, образуются трещины | Чтобы этого избежать следует применять дрань не широкую 30мм толщина слоя штукатурки должно быть деревянных поверхностям на 20 мм |
| 4. Трещины | Возникают потому, что в углах стен или местах стыков разнородных поверхностей не были набиты полоски сетки. | Потому что раствор был нанесен на присушенные дверные поверхности. |
| 5 Отлупы, вспучивания и отслаивания | Возникают потому, что оштукатуривание велось по сырым, не просушенным поверхностям, после оштукатуривания подвергались постоянному увлажнению | Не соблюдались правила подготовки основных поверхностей к оштукатуриванию. |

2.6  Экономическая часть

Рассчитать количество цементного раствора, необходимое для оштукатуривания стен в кирпичном помещении размером – 8*5*3 м, размер окна – 2*1м, размер двери – 2*1м

| Дано: пом. =8*5*3м окно =2*1м дверь =2*1м кирпичная поверхность цементный р-р | Решение: 1. Найдем площадь стен Scт = S1+S2+S3 S4 Sо=2*1=2 м2 Sд=2*1=2 м2 S1=8*3-2=22м2 S2=5*3-2=13м2 S4=5*3=15м2 Sст 22+13+24+15=74м2 2. Рассчитаем количество раствора для стен 100м2 ______1,75м3 74м2 _____Xм3 74*1,75/100=1123м3 |
| --- | --- |
| Найти: Nр-ра - ? |  |

Ответ: потребуется 11,23 м3 цементного раствора.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

3.1  Охрана труда

Охрана труда – это комплекс законодательных, технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

Этот комплекс включает три раздела: трудовое законодательство, технику безопасности и производственную санитарию. Техника безопасности включает комплекс технических и организационных мероприятий, осуществление которых имеет целью обеспечить безопасные условий труда, прежде всего путем предупреждения и устранения причин несчастных случаев (профилактики травматизма).

На технический персонал возложена обязанность ежегодно проводить общий инструктаж рабочих по технике безопасности. Вновь принятые рабочие допускаются к работе только после прохождения ими вводного и первичного инструктажа на рабочем месте (ГОСТ 12.0.004-79). Кроме того, не реже чем через 6 мес. все работающие проходят повторный инструктаж с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда. При переводе рабочего на новую работу, при изменении условий и характера работ или при нарушении работниками требований безопасности труда проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. Текущий инструктаж проводят с работниками перед производством особо опасных работ, на которые выдается специальный наряд допуск.

Вводный, первичный, повторный и внеплановый инструктаж регистрируются в журнале, где расписываются проинструктированные рабочие и инженерно-технические работники, проводившие инструктаж.

3.2  Техника безопасности

Техника безопасности включает в себя следующие организационно-технические мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда.

Строительные площадки ограждают. На территории строительства вывешивают указатели проходов и проездов. Проезды должны быть всегда свободны от материалов, мусора, снега, льда.

Опасные зоны ограждают, а в ночное время освещают. Кроме того, около таких мест вывешивают плакаты, предупреждающие людей об опасности.

Включение и выключение электроосвещения, машин, станков, подъемных механизмов выполняют только специально выделенные лица. Выключатели и рубильники должны находиться в закрытых и запираемых ящиках. К работе электрифицированным и пневматическим инструментами допускаются лица, прошедшие специальное обучение. Корпуса электроинструментов, работающих при напряжении свыше 42В, должны быть заземлены.

Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха разрешается только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали.

Внерабочее время во время технического обслуживания и ремонта все машины и механизмы должны находиться в положении, исключающем возможность их пуска посторонними лицами.

Мусор, доски из строящегося здания спускают по закрытым желобам, а не сбрасывают.

Все строительные работы, в том числе и штукатурные, должны вестись по плану и графику, увязанному по срокам и времени с другими работами.

До начала оштукатуривания проверяют прочность установки всех перегородок. Если приходится вести штукатурные работы до устройства полов, по балкам перекрытий укладывают сплошной временной настил из досок; без постоянного пола или временного настила работать нельзя.

Обслуживать машины или механизмы разрешается только специально обученным рабочим, имеющим удостоверения. Запрещается без машиниста пускать в ход механизмы или машины, снимать или надевать на ход проводные ремни.

Каждый должен помнить, что, нарушая правила техники безопасности.

3.3  Производственная санитария

Производственная санитария – область медицины, посвященная изучению и предупреждению профессиональных заболеваний.

Производственная санитария играет большую роль в повышении производительности труда и снижении травматизма. Например, неправильное положение корпуса рабочего при выполнении им работ повышает усталость, снижает внимание к работе. Это приводит к понижению производительности труда, притуплению внимания, что увеличивает несчастные случаи.

Большую роль для создания нормальных условий работы играет спецодежда. Материал для спецодежды должен быть плотным, но мягким. Плотный материал не пропускает пыль, предохраняя тело от быстрого загрязнения, мягкий материал легко сгибается, что создает удобства при работе. Штукатуры пользуются различной спецодеждой: комбинезонами, халатами и пиджаками с брюками.

Ручки инструментов должны иметь гладкую поверхность. Рекомендуется ручки соколов, терок, полутерков, молотков покрывать олифой. К проолифленным изделиям меньше пристает раствор, они не намокают, их легче содержать в чистоте. Содержание инструмента в чистоте и правильный уход за ним снижают травматизм. При гашении известь кипит, выделяя большое количество брызг, которые могут вызвать ожоги. При загрузке извести она пылит, вызывая раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла, поэтому рабочий должен защищать лицо респиратором или противогазом, работать в спецодежде, рукавицах, резиновых сапогах.

Штукатурам приходится работать с разрушающими кожу щелочными материалами (известь и цемент), а также применять соляную кислоту для очистки загрязненных поверхностей. Во время работы, особенно при ремонте, выделяется много пыли. Загрязнение кожи рук или тела приводит к различным заболеваниям. Для предохранения рук от повреждений и загрязнений пользуются рукавицами, защитными мазями или пастами.

Важное профилактическое мероприятие – своевременная обработка небольших ран дезинфицирующим раствором. Для этого на строительстве в аптечках хранится запас дезинфицирующих материалов: перекись водорода, йодная настойка, гигроскопическая вата, стерильный бинт.

3.4  Противопожарные мероприятия

При выполнении штукатурных работ пользуются отопительными приборами. Отапливая помещения, подогревая растворы, материалы, необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

При пользовании временными отопительными приборами их нельзя оставлять без присмотра. После окончания работ приборы должны быть выключены. Около каждой временно поставленной печи или калорифера должен находиться ящик с песком, бак с водой или огнетушитель, которым должны уметь пользоваться штукатуры.

Вся электропроводка должна быть выполнена в соответствии с требованиями безопасности труда и противопожарной безопасности. Категорически запрещается пользоваться электропроводкой с неисправной изоляцией. После окончания работ приборы освещения должны быть отключены.

Курить следует в специально отведенных местах, где поставлена посуда с водой или песком. Запрещается курить или пользоваться открытым огнем на расстоянии меньше 10м от баллонов с ацетиленом и другими горючими газами, а также от газопроводов, передвижных ацетиленовых аппаратов и иловых ям (ямы, куда сваливают отработанный карбид). В жаркое время года деревянные элементы лесов нужно периодически поливать водой. На складах с известью развешивают пенные огнетушители – водой тушить известь нельзя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Белов Н.В. Общий справочник инженера строителя. Строительные и отделочные работы. Расход материалов. – Минск: Хорвест, 2007. – 490 с.

- Куликов О.Н., Ролин Е И. Охрана труда в строительстве.: Учебник для нач. проф. образования. – М.:ПрофОбрИздат, 2002. – 288 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы: Учеб для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1988. – 223 с. ил.

- Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебное пособие для нач. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 224 с.

- Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для малярных и штукатурных работ: Учебник для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1990. – 208 с. ил.