бюджетное образовательное учреждение Омской области

начального профессионального образования

«Профессиональное училище №65»

Программа учебной практики

ПМ. 02 «Сварка и резка деталей из различных сталей цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО

по профессии  150709.02

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Срок обучения: 10 мес.

Разработал: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково - 2013

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии

150709.02 	Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Организация – разработчик: БОУ НПО «ПУ №  65» c. Седельниково Омской области.

Разработчик:

Баранов В.И. мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин

БОУ НПО «ПУ №  65», с. Седельниково Омской области.

Согласовано:

На заседании

педагогического совета

Протокол №__________

«__»___________2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ				4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ			6

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ          8

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                        19

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): с исходным уровнем образования: среднее (полное) общее, профессиональное без предъявления требований к опыту работы.

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной  программы: учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

1.3. Цели и задачи учебной программы:

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен

уметь:

-выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной  сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;

-выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих сложных условиях: выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации;

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку;

-выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными  аппаратамина переносных, стационарных и плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;

-производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна;

-выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;

-выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;

-производить предварительный и сопутствующий подогрев при сверке деталей с соблюдением заданного режима;

-устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;

-экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментом, аппаратурой и оборудованием;

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;

-читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности.

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен

иметь практический опыт:

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов;

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов,  узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;

- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов  прямолинейной и сложной конфигурации;

- чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики -234.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. Объем учебной практики и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) в том числе: | 234 |
| проверочные работы | 30 |

Тематический план

| № п/п | Наименование междисциплинарных курсов и тем. | Кол-во часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Ознакомление с оборудованием сварочного поста для ручной дуговой сварки. | 24 |  |
| УП 02.01. | Оборудование, техника и технология электросварки. | 24 |  |
| 1 | Подготовка к работе и обслуживание рабочего места сварщика. | 12 | 2 |
| 2 | Источники питания сварочной дуги. | 6 | 2 |
| 3 | Возбуждение электрической дуги. | 6 | 2 |
| Раздел 2. | Освоение техникой и технологией ручной дуговой сварки покрытыми электродами. | 102 |  |
| УП 02.01. | Оборудование, техника и технология электросварки. | 102 |  |
| 1 | Охрана труда при производстве сварочных работ. | 6 | 2 |
| 2 | Общие сведения об источниках питания сварочной дуги. | 18 | 2 |
| 3 | Техника выполнения сварных швов. | 18 | 2 |
| 4 | Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва. | 60 | 2 |
| Раздел 3. | Организация работы с газовой аппаратурой и выполнение методов сборки и газовой сварки. | 36 |  |
| УП 02.02. | Технология газовой сварки | 36 |  |
| 1 | Основы охраны труда при газовой сварке. | 6 | 2 |
| 1 | Обслуживание и эксплуатация аппаратуры для газовой сварки. | 6 | 2 |
| 2 | Технология газовой сварки. | 18 | 2-3 |
| 3 | Технология кислородной резки. | 6 | 2-3 |
| Раздел 4. | Эксплуатация оборудования для механизированной и автоматической сварки, выполнение автоматической сварки. | 24 |  |
| УП 02.03. | Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах | 24 |  |
| 1 | Оборудование для дуговой автоматической и полуавтоматической сварки. | 12 | 2 |
| 2 | Технология сварки. | 12 | 2-3 |
| Раздел 5. | Обслуживание и эксплуатация аппаратуры, освоение электродуговой сварки и резки металла. | 30 |  |
| УП 02.04. | Технология электродуговой сварки и резки металлов | 30 |  |
| 1 | Технология сварки металла. | 24 | 2-3 |
| 2 | Дуговая резка металла. | 6 | 2 |
| Раздел 6. | Организация технологического процесса производства сварных конструкций. | 18 |  |
| УП 02.05. | Технология производства сварных конструкций | 18 |  |
| 1 | Сварка металлических конструкций. | 18 | 2-3 |
| ВСЕГО |  | 234 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики требуют наличия слесарной и сварочной мастерских

Оборудование сварной мастерской:

- посадочные места;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- комплект учебно-наглядных пособий по сварке;

- сварочные посты для РДС;

- сварочные посты полуавтоматической сварки;

- комплект рабочих инструментов;

- контрольно-измерительный и разметочный инструмент;

- средства защиты.

Оборудование слесарной мастерской:

- слесарные верстаки;

- сверлильный станок;

- заточный станок;

- плита разметочная.

Оборудование рабочего места слесарной мастерской:

- комплект инструмента;

- приспособления;

- средства защиты.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Чебан В. А. Сварочные работы /В. А. Чебан.- Изд. 7-е.- Ростов н/Д : Феникс, 2010. (Начальное профессиональное образование).

Маслов В. И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования.-М.: ПрофОбрИздат, 2002.

Дополнительные источники.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2006.

- М.Д. Банов Ю.В. Казанов «Сварка и резка материалов», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2009г.

- Овчинников В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник/ В.В.Овчинников.- М.: КНОРУС, 2010.-(Начальное профессиональное образование).

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2010г

-В. Г. Лупачев «Ручная дуговая сварка» учебник –Мн.; Выш. шк., 2006.

Содержание учебной практики по профессиональному модулю

«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

| № п/п | Наименование междисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, проверочные работы | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Ознакомление с оборудованием сварочного поста для ручной дуговой сварки. |  | 24 |  |
| УП.02.01 | Оборудование, техника и технология электросварки. |  | 24 |  |
| 1 | Подготовка к работе и обслуживание рабочего места сварщика. | Правила безопасности при ведении сварочных работ. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Источники питания сварочной дуги. Слесарный инструмент электросварщика. Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ. Подготовка к работе и обслуживание рабочего места сварщика. | 12 | 2 |
| 2 | Источники питания сварочной дуги. | Правила безопасности при ведении сварочных работ. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Слесарный инструмент электросварщика. Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ. Источники питания сварочной дуги. | 6 | 2 |
| 3 | Возбуждение электрической дуги. | Правила безопасности при ведении сварочных работ. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Источники питания сварочной дуги. Слесарный инструмент электросварщика. Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ. Возбуждение электрической дуги. | 6 | 2 |
| Раздел 2. | Освоение техникой и технологией ручной дуговой сварки покрытыми электродами. |  | 102 |  |
| УП.02.01 | Оборудование, техника и технология электросварки. |  | 102 |  |
| 1 | Охрана труда при производстве сварочных работ. | Классификация опасных и вредных производственных факторов и средства защиты работающих. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Оказание первой доврачебной помощи. Подготовка к работе и обслуживание рабочего места электросварщика. | 6 | 2 |
| 2 | Общие сведения об источниках питания сварочной дуги. | Правила электробезопасности. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. Сварочный трансформатор, выпрямитель, инверторные источники питания. Внешняя характеристика источника питания. Режим работы источников питания. Классификация и обозначение источников питания. Правила электробезопасности. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Сварочные трансформаторы. Достоинства и недостатки. Сварочные выпрямители. Резонансные источники питания. Сварочные инверторы. Сварочные преобразователи и агрегаты. Вспомогательные устройства для электросварки. Обслуживание источников питания. | 18 | 2 |
| 3 | Техника выполнения сварных швов. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Электрическая дуга. Положение и перемещение электрода при сварке. Сварной шов. Наплавка валиков. Положение электрода при наплавке горизонтального валика на вертикальной поверхности. Наплавка узких валиков без поперечных колебаний электрода в вертикальном положении снизу вверх. Наплавка валиков в вертикальном положении снизу вверх с поперечными колебаниями электрода. Наплавка валиков в вертикальном положении сверху вниз с поперечными колебаниями электрода. Наплавка валиков в потолочном положении. | 18 | 2 |
| 4 | Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Электрическая дуга. Положение и перемещение электрода при сварке. Сварка торцового соединения в нижнем положении. Сварка в нижнем положении таврового соединения (сварка «в лодочку») однопроходным угловым швом, многопроходным угловым швом. Сварка углового соединения с наружным углом в нижнем положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении. Сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении. Сварка таврового соединения в нижнем положении. Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом. Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом с применением поперечных колебаний электрода. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в вертикальном положении. Сварка стыкового соединения без скоса кромок в вертикальном положении. Проверочная работа №1 «Ручная дуговая сварка пластин с разделкой кромок однопроходным швом в вертикальном положении «сверху вниз». Сварка нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх. Сварка таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом, многопроходным угловым швом. Сварка таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом, многопроходным угловым швом. Сварка нахлёсточного соединения однопроходным угловым швом в потолочном положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке многопроходным швом в потолочном положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок многопроходным швом в потолочном положении. Проверочная работа №2 «Ручная дуговая сварка пластин «в угол» с разделкой кромок в потолочном положении». | 60 | 2 |
| Раздел 3. | Организация работы с газовой аппаратурой и выполнение методов сборки и газовой сварки. |  | 36 |  |
| УП.02.02 | Технология газовой сварки. |  | 36 |  |
| 1 | Основы охраны труда при газовой сварке. | Основные законодательные и нормативно-правовые акты. Опасные и вредные производственные факторы при газопламенной обработке металлов. Возможные причины и виды травм при выполнении газопламенных работ. Требования правил пожарной безопасности при проведении газосварочных и огневых работ. Первая помощь при несчастных случаях. | 6 | 2 |
| 2 | Обслуживание и эксплуатация аппаратуры для газовой сварки | Требования к срокам аттестации оборудования и инструмента поста газовой сварки. Последовательность действий газосварщика при зажигании и регулировании пламени горелки. Организация рабочего места газосварщика. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки. Организация безопасного производства газосварочных работ. | 6 | 2 |
| 3 | Технология газовой сварки. | Организация безопасного производства газосварочных работ. Соответствие механических свойств основного металла и сварочной проволоки. Выбор способа сварки. Выбор вида пламени. Выбор мощности пламени. Сварка стыкового, нахлесточного, таврового и углового соединения в изделии из стали марки Ст3сп4, толщиной 4 мм. Требования безопасности к баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных газов. Требования безопасности при хранении и транспортировке баллонов. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. Сварка угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. Сварка стыковым и угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях. Сварка поворотных труб из низкоуглеродистой стали при горизонтальном и вертикальном положениях оси трубы. Правила техники безопасности при газопламенных работах. Проверочная работа №3 «Газовая сварка труб встык с разделкой кромок горизонтальным однопроходным швом». Газовая сварка цветных металлов и сплавов. Технология сварки меди (стыковые и угловые соединения с внешним угловым валиком). Технология сварки латуни (левым способом с проваром кромок на всю толщину металла, в вертикальном положении – снизу вверх, направляя пламя под углом 45о к свариваемым кромкам). Технология сварки алюминиевых сплавов (сварка встык, левым и правым способами). Газовая сварка чугуна (горячая и холодная). Проверочная работа №4 «Газовая сварка стыкового соединения в изделии из пластин меди». Проверочная работа №5 «Газовая сварка стыкового соединения изделия из пластин алюминия». | 18 | 2 |
| 4 | Технология кислородной резки. | Правила техники безопасности при газопламенных работах. Резаки для резки с использованием газообразного горючего. Резаки для резки стали с использованием жидкого горючего. Резка стали малой толщины. Пакетная резка. Резка стали большой толщины. Поверхностная кислородная резка. Кислородно-флюсовая резка. Резка металла кислородным копьем. Проверочная работа №6 «Резка стали большой толщины». | 6 | 2 |
| Раздел 4. | Эксплуатация оборудования для механизированной и автоматической сварки, выполнение автоматической сварки. |  | 24 |  |
| УП.02.03 | Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах. |  | 24 |  |
| 1 | Оборудование для дуговой автоматической и полуавтоматической сварки. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Общие сведения и классификация автоматов для дуговой сварки. Комплектование и основные узлы сварочных автоматов. Принцип работы сварочных автоматов. Автоматы для сварки под флюсом. Автоматы для сварки в защитных газах. Газовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки в защитных газах. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов. Устройство и основные узлы полуавтоматов. Источник сварочного тока. Сварочная горелка. Электродная проволока. Механизм подачи электродной проволоки. Газовые смесители, редукторы, расходомеры. | 12 | 2 |
| 2 | Технология сварки. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Циклический режим сварки короткой дугой без разбрызгивания. Режим сварки оптимизированной короткой дугой. Крупнокапельный перенос металла при сварке. Режим импульсной сварки. Режим струйного переноса металла. Режим непрерывно вращающегося переноса металла. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Технология. Проплавление. Размер валика сварного шва. Сварка в нижнем положении стыковых и угловых швов. Сварка в горизонтальном положении стыковых и угловых швов. Сварка в вертикальном положении стыковых и угловых швов. Сварка в потолочном положении стыковых и угловых швов. Сварка поворотных стыковых кольцевых швов. Проверочная работа №7 «Сварка полуавтоматом в горизонтальном положении углового шва». | 12 | 2-3 |
| Раздел 5. | Обслуживание и эксплуатация аппаратуры, освоение электродуговой сварки и резки металла. |  | 30 |  |
| УП.02.04 | Технология электродуговой сварки и резки металла. |  | 30 |  |
| 1 | Сварка углеродистых и легированных сталей. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Краткие сведения о сталях. Углеродистые стали. Легированные стали. Классификация сталей по свариваемости. Сварка углеродистых конструкционных сталей. Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Краткие сведения о сталях. Углеродистые стали. Легированные стали. Классификация сталей по свариваемости. Сварка углеродистых конструкционных сталей. | 12 | 2-3 |
| 2 | Технология производства сварки цветных металлов и их сплавов, чугуна. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Сварка меди (ручная дуговая сварка угольным электродом, ручная дуговая сварка металлическим электродом). Сварка латуни и бронзы (сварка угольным и металлическим электродом). Сварка бронзы (сварка угольным и металлическим электродом). Сварка алюминия и его сплавов (ручная дуговая сварка угольным и металлическим электродом). Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Чугуны (белый чугун, серый чугун, ковкий чугун). Горячая сварка чугуна. Холодная сварка чугуна (дуговая сварка угольным электродом, ручная дуговая сварка чугунными электродами, сварка стальными электродами, сварка медножелезными электродами, сварка железоникелевыми электродами). Проверочная работа №8 «Сварка пластин меди (ручная дуговая сварка металлическим электродом)». | 12 | 2-3 |
| 3 | Дуговая резка металлов. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Дуговая резка металлов электродами (металлическим плавящимся электродом, угольным электродом и неплавящимся вольфрамовым электродом). Кислородно-дуговая резка металлов. Воздушно-дуговая резка. Плазменно-дуговая резка металлов. Проверочная работа №9 «Воздушно-дуговая резка металла». | 6 | 2 |
| Раздел 6. | Организация технологического процесса производства сварных конструкций. |  | 18 |  |
| УП.02.05 | Технология производства сварных конструкций. |  | 18 |  |
| 1 | Сварка металлических конструкций. | Правила безопасности при ведении электросварочных работ. Сварка двутавровых балок. Изготовление ее элементов: уголков, швеллеров, косынок по заданным чертежам. Подготовка труб к сварке. Обрезка концов труб. Сварка трубчатых стоек и раскосов с трубчатыми поясами непосредственно или с помощью соединительных деталей. Сварка стержней встык. Установление накладок с двух сторон стыкуемого стержня. Сварка листов (10 – 36 мм) встык многослойными швами с X-, V- и K-образной разделками для кольцевых и продольных соединений. Сварка неповоротных и поворотных стыков труб. Сварка кольцевых швов. Проверочная работа №10 «Сборка металлоконструкции и контроль. Ручная дуговая сварка металлической конструкции». | 18 | 2-3 |
|  | Всего |  | 234 |  |

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения проверочной работы и наблюдением за деятельностью обучающихся.

| Результаты обучения (освоенные умения) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь: - выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва; -выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях: -выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации; - выполнять автоматическую микроплазменную сварку; - выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратамина переносных, стационарных и плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке; - производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна; - выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву; - выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; - производить предварительный и сопутствующий подогрев при сверке деталей с соблюдением заданного режима; - устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; - экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментом, аппаратурой и оборудованием; - соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; - читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности. В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: - выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; - выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; - выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; - выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации; - чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; - организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения программы учебной практики, выполнения практических проверочных работ, проведении зачетов, квалификационного экзамена по модулю. Проверочная работа №1 «Ручная дуговая сварка пластин с разделкой кромок однопроходным швом в вертикальном положении «сверху вниз»». Проверочная работа №2 «Ручная дуговая сварка пластин «в угол» с разделкой кромок в потолочном положении». Проверочная работа №3 «Газовая сварка труб встык с разделкой кромок горизонтальным однопроходным швом». Проверочная работа №4 «Газовая сварка стыкового соединения в изделии из пластин меди». Проверочная работа №5 «Газовая сварка стыкового соединения изделия из пластин алюминия». Проверочная работа №6 «Резка стали большой толщины». Проверочная работа №7 «Сварка полуавтоматом в горизонтальном положении углового шва». Проверочная работа №8 «Сварка пластин меди (ручная дуговая сварка металлическим электродом)». Проверочная работа №9 «Воздушно-дуговая резка металла». Проверочная работа №10 «Сборка металлоконструкции и контроль. Ручная дуговая сварка металлической конструкции». |